**Характеристики сетки Diamond**



*Характеристики:*  
Размер ячеек: 24 х 22 нити на 1 дюйм2  
Толщина нити: 0,13 мм  
Материал: нержавеющая сталь, покрытая композитным материалом  
Цвет: черный  
Размер рулона: 1.6х30м.  
Страна производитель: PRC