**Характеристики сетки Nortex**



*Характеристики:*
Размер ячеек: 18 х 16 нитей на 1 дюйм2
Толщина нити: 0,28 мм
Материал: стекловолокно [E-glass](https://nortex.com.ru/nortex-exclusive/e-glass/), покрытое ПВХ с огнестойкой пропиткой
Страна производитель: КНР
Цвета: серый
Размеры: 1,4\*30м; 1,6\*30м